# C2C 스페이서 — 삼성SDI 대응 레시피 구성안 (Rev.0)

기준 문서: KAM-C2C-AG6-TR-2026-001 Rev.0

2026-10-07

Table of Contents

데이터 등급 — [M] 실측 · [P] Python 모델 예측 · [H] 가설/내부 목표 · [B] 예산값. 본 문서에는 [M] 값이 없다. 삼성SDI 송부 SKU는 기준 문서 Gate 3 규칙대로 [M] 데이터만으로 선정한다.

# 1. 결론

- AG-6.0은 단독으로는 SDI No-TP용 셀간 단열재가 되기 어렵다. 압축 상태 겉보기 열전도도(k_app)가 0.0985–0.148 W/m·K [P]로, 상용 에어로젤 단열 패드(약 0.02 W/m·K)보다 5–7배 높다. 에어로젤 6 wt%가 섬유 사이에 흩어져 있어 연속된 단열층이 생기지 않는 구조이기 때문이다. 특허 청구범위 상한인 9 wt%로 올려도 개선 폭이 작다(3.2절).

- SDI 1차 대응 레시피로 하이브리드 적층형 C2C-H/HB-2.5를 권고한다. 에어로젤 블랭킷 코어 위아래에 AG-6.0의 실리콘–illite–veil 스킨을 붙인 구조다. AG-6.0 공정·설비(E-03/E-05/E-06/E-07)를 그대로 다시 쓰고, 평량은 거의 같다(800 vs 879 gsm). 동일한 열전파 모델 [P]에서 인접 셀이 한계온도에 도달하는 시간이 AG-6.0 대비 약 6–7배 길다.

- AG-6.0은 버리지 않는다. 압축 순응·절연·분진 억제 성능은 HB-2.5의 스킨 기술로 그대로 이어지고, 저에너지 셀용 압축 패드 SKU로도 쓸 수 있다.

- 샘플 송부 전에 특허를 보강해야 한다. HB-2.5는 블랭킷 코어의 에어로젤 비율이 약 25–30 wt%여서 현 청구항 3(에어로젤 3–9 wt%)과 청구항 1의 felt 공극 내 에어로젤 구성 범위를 벗어난다. SDI에 샘플이나 기술자료가 나가기 전에 하이브리드 구조 청구항을 출원(또는 우선권 주장)해야 한다.

# 2. 삼성SDI 요구조건 — 가정 세트 [H]

SDI는 No-TP 기술에서 셀 사이에 단열 시트를 두고, 자체 열전파 예측 프로그램(TPc)으로 셀 발열량에 맞춰 시트를 설계한다고만 공개했다. 두께·열저항 같은 수치 사양은 공개하지 않았다. 그래서 아래 값은 업계의 일반적인 C2C 요구조건을 바탕으로 한 가정이다. SDI가 실제 사양(CTS/RFQ)을 제시하면 그 값으로 바꾸고 3장 계산을 다시 돌린다.

| # | 요구항목 | 가정 기준 [H] | AG-6.0 현 계획 | 갭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 열전파 차단 | 트리거 셀 600–800 °C에서 인접 셀 표면 ≤150 °C를 5분 이상 유지 | 200 °C까지만 평가 | 시험 부재 · 성능 부족 [P] |
| R2 | 두께/공차 | 2.0–3.0 mm, ±0.15 mm | 3.00 ± 0.15 | 적합 |
| R3 | 압축 특성 | 0–1.5 MPa 전 구간 응력–변형 곡선, EOL 스웰링 흡수 | 0.55 MPa 1점 | 곡선 추가 필요 |
| R4 | 장기 크리프/영구변형 | 85 °C·0.55 MPa·1000 h, set ≤10% | 80 °C·1 h, 10-cycle | 장기시험 추가 |
| R5 | 고온 후 구조 유지 | 800 °C 노출 후 형상 유지·관통 없음·분진 비산 없음 | 미평가 | 시험 추가 |
| R6 | 절연 | BDV ≥3 kV(상온·열후), IR ≥500 MΩ@1000 VDC | 열후 BDV ≥3 kV | IR, 600 °C 후 BDV 추가 |
| R7 | 난연 | UL94 V-0, 할로겐 프리 | 미주장 | 시험 추가 |
| R8 | 아웃가스 | 저분자 실록산 D3–D10 합계 ≤300 ppm | 후경화만 규정 | 측정 추가 |
| R9 | 내화학성 | 전해액·냉각수(EG/water) 침지 후 두께·질량 변화 | 미평가 | 시험 추가 |
| R10 | 분진/shedding | ≤0.50 wt%, 에지 실링 | ≤0.50 wt% [H] | 적합(검증 필요) |
| R11 | 규제 | RoHS/REACH, 결정성 실리카 관리 | 9장 EHS | 적합 |

# 3. 열전파 역설계 계산 [P]

계산 모델 (recipes/c2c_tp_model.py)

- 1차원 과도 전도로 계산한다: 트리거 셀 표면 → 압축된 패드 → 인접 셀(13 mm, 후면 단열).

- 인접 셀 물성: k 0.8 W/m·K, ρ 2400 kg/m³, cp 1050 J/kg·K.

- 패드 열전도도는 k(T) = k25·(1 + a·(T − 25))로 둔다. AG-6.0은 a = 0.00285/K(기준 문서 8.2절 [P] 값으로 보정), 에어로젤 블랭킷은 a = 0.0053/K [H].

모델의 한계 — 트리거 셀 표면을 일정 온도로 계속 유지시키므로 실제보다 크게 보수적이다. 셀 자체의 열용량, 열폭주 이후의 냉각, 쿨링 플레이트가 빠져 있다. 따라서 아래 값은 레시피 간 상대 비교용으로만 쓰고, 합격 여부는 SDI TPc 또는 실셀 TP 시험으로 판정한다.

## 3.1 인접 셀이 150 °C에 도달하는 시간

| 레시피 | 압축 후 두께 | k25 [P/H] | 600 °C 조건 | 800 °C 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-6.0 현행 | 2.18 mm | 0.0985 | 19 s | 9 s |
| AG-9.0 (청구범위 상한) | 2.18 mm | ~0.079 | 28 s | 13 s |
| HB-2.5 (권고) | 2.30 mm | ~0.024 | 144 s | 56 s |
| HB-3.0 (고에너지 셀) | 2.80 mm | ~0.024 | 207 s | 82 s |

## 3.2 R1(5분 차단)을 충족하는 데 필요한 k25 상한

| 압축 후 두께 | 5분 | 10분 |
| --- | --- | --- |
| 2.0 mm | ≤0.0119 | ≤0.0072 |
| 2.5 mm | ≤0.0150 | ≤0.0091 |
| 3.0 mm | ≤0.0181 | ≤0.0110 |

해석

- AG-6.0 계열은 에어로젤을 늘려도 필요한 열전도도 수준에서 한 자릿수 배 떨어져 있다. 열전도도가 약 0.02 W/m·K 수준으로 내려가려면 에어로젤이 연속된 코어를 이뤄야 한다.

- 가장 보수적인 경계조건에서는 HB-2.5도 5분을 채우지 못한다. 그래서 2차 레버(4.4절)를 DOE에 포함한다.

# 4. 권장 레시피 — C2C-H/HB-2.5

## 4.1 구조 (위에서 아래로)

| 층 | 재료 | gsm | 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Face skin | 고실리카 veil 80 gsm + 세라믹화 실리콘–illite 페이스트 120 gsm | 200 | 분진 봉지, 절연, 고온 후 세라믹 스킨 형성, 압축 복원 |
| Core | 소수성 실리카 에어로젤 블랭킷(고실리카 섬유 기재), 2.0 mm, ~200 kg/m³ | 400 | 열전파 차단(주 기능) |
| Back skin | Face skin과 동일 (대칭 구조, curl 방지) | 200 | 동일 |
| 합계 |  | 800 | 무압 두께 약 2.6–2.8 mm [H] |

- 코어는 E-glass가 아닌 고실리카/실리카 섬유 기재 블랭킷으로 지정한다. E-glass는 800 °C 근처에서 연화된다.

- 블랭킷 코어는 진공함침하지 않는다. 실리콘이 에어로젤 기공을 채우면 열전도도가 올라간다. 페이스트는 veil에만 바르고, 코어와는 저압으로 적층한다.

## 4.2 제품 BOM (건조 기준)

| 원재료 | dry wt% | gsm | g/1 kg 제품 | kg/10 kg 제품 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 에어로젤 블랭킷 코어 | 50.00 | 400.0 | 500.0 | 5.000 |
| Face high-silica veil | 10.00 | 80.0 | 100.0 | 1.000 |
| Back high-silica veil | 10.00 | 80.0 | 100.0 | 1.000 |
| Activated illite, fine | 7.88 | 63.0 | 78.8 | 0.788 |
| Activated illite, coarse | 9.62 | 77.0 | 96.2 | 0.962 |
| Addition-cure silicone system | 12.50 | 100.0 | 125.0 | 1.250 |
| 합계 | 100.00 | 800.0 | 1,000.0 | 10.000 |

스킨 페이스트 — 면당 120 gsm으로 실리콘 50 + illite 70(fine:coarse = 45:55, AG-6.0과 동일)이다.

- 필러 비율이 58 wt%로 높아서 패딩보다 나이프 코팅을 기본으로 한다.

- 혼합 후 25 °C 점도가 코팅창을 벗어나면 다음 순서로 조정하고 변경관리 대상으로 기록한다.

  - fine 비율 축소(평판 입자는 점도 기여가 크다)

  - 저점도 vinyl-PDMS(500 cSt) 사용

- 가교 조건(Si–H/vinyl 1.1–1.4, Pt 촉매)은 AG-6.0을 그대로 쓴다.

쿠폰·롤 환산

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 230×110 mm 쿠폰 질량 | 0.0253 m² × 800 g/m² = 20.24 g |
| 10 kg 배치 면적 | 12.50 m² |
| 400 mm 폭 기준 길이 | 31.25 m |

## 4.3 10 kg 파일럿 장입량 [H 수율]

| 원재료 | 제품 귀속 kg | 수율 | 장입 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 블랭킷 코어 | 5.000 | 97% (트리밍) | 5.155 |
| Veil ×2 | 2.000 | 99% | 2.020 |
| Illite fine | 0.788 | 96% | 0.821 |
| Illite coarse | 0.962 | 97% | 0.992 |
| Silicone A/B | 1.250 | 98% | 1.276 |
| 합계 | 10.000 | — | 10.264 (예상 손실 0.264 kg) |

질량수지 판정식과 허용값(≤3.0%)은 기준 문서 3.3절과 같다.

## 4.4 2차 레버 — DOE 후보 (모두 변경관리 대상)

| 레버 | 기대효과 | 리스크/조건 |
| --- | --- | --- |
| 코어 내 IR 차단제(SiC/TiO₂) 블랭킷 사양 | 600 °C 이상에서 복사 차단 → a 감소 | 공급사 사양 선택만으로 가능. BOM 변경은 없음 |
| 스킨 illite → mica(muscovite) 일부 대체 | 세라믹화 스킨 강도와 절연성 향상 | 청구항의 판상 광물에 포함됨 |
| 두께 HB-3.0 | 도달시간 약 +45% [P] | 모듈 공간, 압축력 |
| 흡열 필러(boehmite 등) 스킨 첨가 | 초기 열유속 흡수 | 200 °C 누출·탈수 거동 재검증. 현 청구범위 밖 |

# 5. 공정 SOP 변경점 (기준 문서 7장 대비)

| 순서 | AG-6.0 | HB-2.5 변경 |
| --- | --- | --- |
| 2 건조 | 직물 105 °C×1 h | 블랭킷 코어 105 °C×1 h 추가. 압축·절곡 금지 |
| 4–6 혼합 | 기존 그대로 | 에어로젤 분할투입(5번) 삭제. 페이스트 = 실리콘 + illite |
| 7–9 함침 | felt preform 진공함침 + padding | veil 단면 나이프 코팅(E-05 gap 기준, pick-up 120 ± 5 g/m²). 진공함침 삭제 |
| 신규 | — | 코팅 veil / 코어 / 코팅 veil을 0.02–0.05 MPa로 저압 적층 (E-06, stop plate 2.6 mm) |
| 11 열프레스 | 3.00 mm stop | 2.6 mm stop, 80–100 °C × 10–20 min |
| 12 후경화 | 150 °C × 60 min | 동일 (D3–D10 저감 목적. 필요하면 200 °C × 2 h 후경화를 DOE로 확인) |
| 13 재단 | 엣지 실링 별도 ECO | 엣지 실링을 기본 공정으로 채택(실리콘 페이스트 엣지 코팅). 블랭킷 분진 대책 |

# 6. SDI 대응 시험계획 (기준 문서 8장에 추가)

| 시험 | 조건 | 판정 [H] | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hot-plate 배면온도 | 600/800 °C 열판, 0.3/0.55 MPa, 배면 TC, 10 min | 배면 ≤150 °C 유지시간 보고 | R1 |
| Torch & Grit (UL 2596 개념) | 화염 + 입자 충격 | 관통 없음 | R1, R5 |
| 압축곡선 | 0→1.5 MPa, 25/85 °C | 곡선 원자료 제출 | R3 |
| 장기 크리프 | 85 °C, 0.55 MPa, 1000 h | set ≤10% | R4 |
| 고온 후 BDV/IR | 600 °C × 10 min 후 | ≥3 kV / ≥500 MΩ | R6 |
| UL94 | V-0 | V-0 | R7 |
| 실록산 아웃가스 | GC-MS, D3–D10 | ≤300 ppm | R8 |
| 전해액/냉각수 침지 | 85 °C × 168 h | Δ두께 ≤5%, Δ질량 보고 | R9 |
| 기준 문서 CQA 전 항목 | 8.1절 | 기준 문서 | — |

## 6.1 최소 실측 DOE (각 n = 3 lot)

| SKU | 목적 |
| --- | --- |
| AG-6.0 | 기준군 (기존 계획 유지) |
| HB-2.5 | 주 권장점 |
| HB-2.5 + IR 차단제 코어 | 복사 차단 효과 |
| HB-3.0 | 두께 상한 |
| HB-2.5, 스킨 실리콘 40:60 → 50:50 | shedding·스킨 강도 vs 유기물량 |

SKU 선정 순서 (기준 문서 8.3절 규칙 준용) — 필수 gate 실측 PASS가 먼저다. 그다음은 아래 순서로 고른다.

- 800 °C 배면 유지시간

- 0.55 MPa R″th

- 장기 set

- 누출

- 공정수율

# 7. 원가 비교 (원재료, 1 m²) [B]

| 항목 | AG-6.0 | HB-2.5 |
| --- | --- | --- |
| 코어/felt | 20,076 KRW/kg × 0.879 ≈ 17,600 | 블랭킷 25,000–55,000 (RFQ 필수) |
| Veil | 약 4,900 | 4,930 |
| 실리콘 | 약 1,770 | 1,680 |
| Illite | 약 240 | 240 |
| 합계 (수율·QC 20% 가산 전) | 약 26,500 | 약 31,900–61,900 |

블랭킷 단가가 원가를 좌우하므로 3사 RFQ를 낼 때 다음을 함께 요구한다.

- 고실리카 기재

- 2.0 mm

- 압축 상태 k 데이터

- IR 차단제 유무별 견적

# 8. 다음 단계

- SDI 실제 사양 확보 — CTS·RFQ에서 R1–R11 수치를 받아 2장을 갱신하고 c2c_tp_model.py를 다시 계산한다(셀 열용량, TR 온도 프로파일 반영).

- 특허 보강 — 하이브리드 구조(블랭킷 코어 + 세라믹화 실리콘-판상광물 스킨, 저압 적층, 코어 비함침)를 청구항으로 출원한 뒤 샘플을 송부한다.

- 블랭킷 RFQ와 코팅 시험 — 블랭킷 3사 RFQ를 내고, 스킨 페이스트 점도와 나이프 코팅 조건을 시험한다.

- 실측 DOE — 6.1절 DOE를 n = 3 lot으로 실측하고, [M] 데이터로 Gate 3를 판정한다.

참고: SDI No-TP 공개자료 — Samsung SDI Newsroom, CES 2026 Innovation Award, S&P Global AutoTechInsight.